MULTAGRI PRO-TEC

10W-40 Speciální víceúčelový olej vyvinutý nejmodernější technologií na bázi vysoce výkonných nekonvenčních základových olejů pro celoroční mazání všech mechanických systémů traktorů a zemědělských strojů

| Spalovací motory Převody Hydraulické systémy Společné okruhy –převodový a hydraulický systém – zemědělských strojů (traktory, kombajny…) | Všechny přeplňované a atmosférické naftové motory, zvláště pak motory splňující emisní limity standardů EUROPE TIER 1 a TIER 2 (2002). Benzinové motory v servisních vozidlech. Mechanické převodové systémy s mokrými ponořenými brzdami. Převodovky, diferenciály, osové převody, redukce náhonů apod. Hydraulické a hydrostatické systémy, pomocné okruhy Pomocné náhony a multidiskové spojky ponořené v oleji. Hydrostatické systémy řízení |
| --- | --- |

| ACEA E3 MASSEY-FERGUSON Splňuje či překonává následující specifikace | ( Schváleno dle MASSEY : MF CMS M 1145 / 1144 ZF TE-ML 06B / 07B Multifunkční aplikace : FORD M2C 159B3 MASSEY FERGUSON M 1139 JOHN DEERE JDM J27 Motorové aplikace : ACEA E3, API CG-4/SF MIL-L-2104D Aplikace v traktorových převodech : CASE MS 1206, 1207, JOHN DEERE JDM J20A, J20C FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00 MASSEY FERGUSON M1127A, M1135 Mechanické převody : API GL4 MIL-L-2105, ZF TE ML 06B, 07B Automatické převody : CATERPILLAR T02 GM ALLISON C4 |
| --- | --- |

| TOTAL LUBRIFIANTS 562 avenue du Parc de l‘Ile 920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE 1/2 | MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 10/2015 |  |
| --- | --- | --- |

Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezp. list k dispozici u dodavatele

MULTAGRI PRO-TEC

10W-40 Speciální víceúčelový olej vyvinutý nejmodernější technologií na bázi vysoce výkonných nekonvenčních základových olejů pro celoroční mazání všech mechanických systémů traktorů a zemědělských strojů

| Víceúčelový olej pro zemědělské mechanismy splňující vysokou úroveň kvality požadovanou výrobci techniky Nižší spotřeba paliva a oleje Kompletní ochrana motoru, převodových mechanismů a hydraulických systémů Dlouhodobé výborné provozní vlastnosti | ( Olej MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 lze použít ve většině nových a starých mechanických systémů zemědělské techniky. ( Zjednodušuje zásobování a skladování maziv, vylučuje chyby v používání a možné záměně maziv. ( Kompletně mísitelný produkt s konvenčními oleji nebo oleji nižší úrovně. ( Víceúčelový olej na syntetické bázi podporující sníženou spotřebu paliva. ( Viskozitní rpzsah 10W zajišťuje dobrou tekutost oleje v zimních podmínkách s okamžitou účinností hydraulických filtrů, jež garantuje kratší odezvu hydraulickcých pohonných systémů. ( Viskozitní rozsah 40 při zahřátém motoru (ekvivalent k SAE 90 pro převody) umožňuje vytvoření spojitého olejového filmu mezi pohybujícími se částmi a zajišťuje tak bezpečný provoz v celém provozním teplotním rozsahu.. ( Výborné protioděrové vlastnosti prodlužující životnost motorů, převodů a hydraulickýckých systémů. ( Účinné antikorozivní (včetně ochrany neželezných materiálů a jejich slitin), protioděrové a protipěnivé vlastnosti zabraňující kavitaci. ( Inertní vůči těsnícím materiálům ( Díky použití vysoce rafinovaných základových olejů se toto mazivo vyznačuje vysokou oxidační odolností zabraňující tvorbě karbonových a lakovitých úsad při vysokých teplotách. ( Vynikající vlastnosti při extrémním tlaku, speciální třecí vlastnosti zajišťují účinný a tichý chod brzd a spojkových systémů ( Nízký bod tuhnutí ( Intenzivní čistící a dispersní vlastnosti |
| --- | --- |

| Typické parametry | JEDNOTKY | MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 |
| --- | --- | --- |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 |
| Dynamická viskozita při –25 °C | mPa.s | 5750 |
| Kinemat. viskozita při 40 °C | mm2/s | 89 |
| Kinemat. viskozita při 100 °C | mm2/s | 13,5 |
| Viskozitní index | - | 155 |
| Bod tuhnutí | °C | - 36 |

| TOTAL LUBRIFIANTS 562 avenue du Parc de l‘Ile 920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE 2/2 | MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 10/2015 |  |
| --- | --- | --- |

Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezp. list k dispozici u dodavatele.

# Text boxes

POUŽITÍ

CHARAKTERISTIKYY

VLASTNOSTI – VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

SPECIFIKACE a VÝKONNOVÉ ÚROVNĚ